Matériaux à entretenir

La sélection des matériaux ou revêtements doit s’effectuer en fonction de leur propriété et des méthodes d’entretien que l’on doit mettre en œuvre. On pourra ainsi tenir compte de leur résistance à l’usure, au poinçonnement, aux différents produits chimiques, au lavage à grandes eaux. Ces critères sont regroupés dans le classement UPEC.

CLASSEMENT UPEC DES MATERIAUX

| Usure | U1 Résistance légère U2 Résistance normale U1S Résistance élevée U2S Résistance modérée U3 Résistance normale U4 Résistance élevée | Locaux à usage privé individuel Locaux à usage collectif |
| --- | --- | --- |
| Poinçonnement | P1 Résistance faible au poinçonnement P2 Résistance moyenne au mobilier lourd P3 Bonne résistance au mobilier lourd |  |
| Eau | E0 Ne supporte pas l’eau Entretien à sec exclusivement E1 Peut supporter occasionnellement un nettoyage humide E2 Nettoyage habituel par lavage E3 Peut être lavé à grandes eaux |  |
| Chimique | C0 Aucune tenue aux agents chimiques (ne rien employer). C1 Résistance à la présence accidentelle de produits alimentaires, pharmaceutiques ou ménagers C2 Résistance normale aux produits alimentaires, pharmaceutiques ou ménagers C3 Excellente résistance à tous les produits |  |

| Nature du revêtement | Propriétés d’usage | Entretien | Localisation |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Avantages | Inconvénients |  |  |
| Carrelage Grès cérame | Imputrescible Inaltérable Ininflammable Résiste aux acides et aux bases | Présence de joints Fragilité des arêtes | Supporte tout type de produit et tout type de techniques manuelles et mécanisées | Administration Circulation Hall Salle d’attente Vestiaire Chambre (hors zone à risque) |
| Résine coulée | Absence de joints Surface lisse et uniforme Résistances aux agressions chimiques et physiques Imperméable | Coût élevé Mie en œuvre difficile | Détergents / Désinfectants Eau de Javel Tout type de techniques | Tout secteur et plus particulièrement : Bloc opératoire Réanimation Service à risque Cuisine Laboratoire Stérilisation |
| Revêtements plastiques | Imperméables Surface lisse Présentation en lés | Sensibles aux solvants, aux traces de chaussures. | Détergents neutres, détergents / désinfectants Eau de Javel | Tout secteur Chambres Salle de soin Stérilisation… |
| Acier inoxydable | Imperméable Résiste aux chocs, à la chaleur, aux acides et aux bases | Sensibles aux rayures et abrasifs, à l’eau de Javel | Détergent neutre ou légèrement acide, ou légèrement basique (rinçage rapide) | Equipements et mobilier, de stérilisation, de cuisine… |

Guide technique d’Hygiène Hospitalière – 2004 C.CLIN Sud-Est – Fiche n°3.06