LES DISQUES ET PAD

1 LES DISQUES

Définition :

On appelle disque, l’accessoire de forme circulaire, évidé en son centre et de couleur différente, que l’on place au contact du plateau entraîneur sous une monobrosse ou une autolaveuse.

Grains

Composition :

Les disques sont un réseau de fibres alvéolées non tissées à l’intérieur

du quel se rajoute des grains abrasifs de nature différente  et

plus ou moins gros.

Fibres

Les disques les plus utilisés sont constitués à 60% par des fibres en :

- Polyamide Fibres en nylon

- Nylon

- Mélange Polyamide/Polyester

- Mélange Polyamide/Soies de porc

Caractéristiques des composants :

| COMPOSANTS | RESISTENT | CRAIGNENT |
| --- | --- | --- |
| Le polyamide | Aux solvants courants Aux huiles | Les décapants concentrés Les agents oxydants Les températures ≥ 95°c |
| Le polyester | Aux différents produits Aux hautes températures | Les acides forts |
| Les soies de porc | Adaptées pour toutes opérations de lustrage |

Utilisation :

Suivant la nature de l’opération de nettoyage le disque approprié sera placé sous la machine : son action résultera de sa composition,c'est-à-dire de la taille de ses grains et donc de son degré d’abrasion ;(plus les grains sont gros, plus le disque est abrasif)

Abrasion : opération qui consiste à frotter une surface pour éliminer des dépôts ou la polir

En règle générale plus la couleur du disque foncée plus le pouvoir abrasif est grand     .

## CLASSIFICATION ET UTILISATION DES DISQUES EN FONCTION DE LEUR AGRESSIVITE

| SCHEMA | NOM DU DISQUE | OPERATION D’ ENTRETIEN | COMPOSITION | CARACTERISTIQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISQUE NOIR DISQUE DE DECAPAGE | Idéal pour le décapage au mouillé des sols thermoplastiques | Fibres en nylon Ø :……………….. | Voir échelle de dureté |
|  | DISQUE MARRON DISQUE DE DECAPAGE | Idéal pour le décapage à sec des sols thermoplastiques et le décapage au mouillé des sols en linoléum | Fibres en polyester | Voir échelle de dureté |
|  | DISQUE BLEU DISQUE DE DECAPAGE ET DE SPRAY NETTOYANTE | Idéal pour le décapage à sec sur les sols linoléum et la spray nettoyante | Fibres en polyester | Voir échelle de dureté Recommandé en autolaveuse |
|  | DISQUE VERT DISQUE DE LAVAGE MECANISE | Idéal pour le lavage mécanisé sur les sols non textiles ( sols durs) | Fibres en nylon | Voir échelle de dureté |
|  | DISQUE ROUGE DISQUE DE SPRAY METHODE | Excellent pour les opérations de spray méthode : Enlève les traces de trafic et petites rayures ; | Fibres en polyester | Voir échelle de dureté Utilisable en autolaveuse pour l’entretien des sols protégés |
|  | DISQUE BEIGE DISQUE DE LUSTRAGE | A utiliser sur des émulsions lustrantes | Fibres en nylon | Voir échelle de dureté |
|  | DISQUE BLANC DISQUE DE POLISSAGE | A utiliser sur des émulsions métallisées | Fibres en nylon | Voir échelle de dureté |

LES DISQUES ET PAD

1 LES DISQUES

Définition :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..

Composition :

Les disques sont un réseau de fibres alvéolées non tissées à l’intérieur

du quel se rajoute des grains abrasifs de nature différente  et

plus ou moins gros.

………..

Les disques les plus utilisés sont constitués à 60% par des fibres en :

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

Caractéristiques des composants :

| COMPOSANTS | RESISTENT | CRAIGNENT |
| --- | --- | --- |
| Le polyamide | Aux solvants courants Aux huiles | Les décapants concentrés Les agents oxydants Les températures ≥ 95°c |
| Le polyester | Aux différents produits Aux hautes températures | Les acides forts |
| Les soies de porc | Adaptées pour toutes opérations de lustrage |

Utilisation :

Suivant la nature de l’opération de nettoyage le disque approprié sera placé sous la machine : son action résultera de sa composition,c'est-à-dire de la taille de ses grains et donc de son degré d’abrasion ;(plus les grains sont gros, plus le disque est abrasif)

Abrasion : ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………   .

| SCHEMA | NOM DU DISQUE | OPERATION D’ ENTRETIEN | COMPOSITION | CARACTERISTIQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISQUE HI PRO DISQUE DE REMISE EN ETAT | Résiste bien à l’encrassement :permet d’enlever les anciennes émulsions ( pose de 3 couches) | Fibres en nylon + Grains métalliques | Très agressif Voir échelle de dureté |
|  | DISQUE SCOTCH MESH Ou TREILLIS DISQUE D’ AFFLEURAGE | Disque métallique utilisé pour affleurer( poncer/ mettre à niveau plat) Les sols en bois et marbre | Grillage métallique de 3 granulométries : - 60 grains/cm2 - 80 grains/cm2 - 120 gr/cm2 | - 60g/cm2 : disque de ponçage d’attaque - 80g/cm2 : disque de ponçage moyen -120 g/cm2 : disque de finition Voir échelle de dureté |
|  | DISQUE TEXTILE DISQUE DE SPRAY MOQUETTE | Disque en feutrine de 1 cm d’épaisseur environ réservés pour la spray moquette | Fibres en textile ( coton) | Réservé aux revêtements textiles |

|  | DISQUE LAINE D’ACIER DISQUE DE CRISTALLISATION | Permet de mettre en brillance les pierres marbrieres avec un produit cristalliseur | Fibres en acier | Très agressif Voir échelle de dureté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISQUE CORDE DISQUE DE CRISTALLISATION | Permet de mettre en brillance les pierres marbrieres avec la poudre TEN | Disque recouvert d’une feutrine recouverte elle-même par une corde enroulée et collée | Bonne répartition et travail de la poudre sur le marbre |
|  | DISQUE THV DISQUE DE SPRAY | Disque VERT AMANDE De diamètre supérieur à la taille standard | Fibres en nylon Ø : …………… | Réservé à la spray à la ultra haute vitesse sur Thermoplastiques |
|  | DISQUE THV DISQUE DE LUSTRAGE | Disque BEIGE De diamètre supérieur à la taille standard | Fibres en nylon | Réservé au lustrage à la ultra haute vitesse sur Thermoplastiques |
| SCHEMA | NOM DU DISQUE | OPERATION D’ ENTRETIEN | COMPOSITION | CARACTERISTIQUES |
|  | DISQUE HI PRO DISQUE DE REMISE EN ETAT | Résiste bien à l’encrassement :permet d’enlever les anciennes émulsions ( pose de 3 couches) | Fibres en nylon + Grains métalliques | Très agressif Voir échelle de dureté |
|  | DISQUE SCOTCH MESH Ou TREILLIS DISQUE D’ AFFLEURAGE | Disque métallique utilisé pour affleurer( poncer/ mettre à niveau plat) Les sols en bois et marbre | Grillage métallique de 3 granulométries : - 60 grains/cm2 - 80 grains/cm2 - 120 gr/cm2 | - 60g/cm2 : disque de ponçage d’attaque - 80g/cm2 : disque de ponçage moyen -120 g/cm2 : disque de finition Voir échelle de dureté |
|  | DISQUE TEXTILE DISQUE DE SPRAY MOQUETTE | Disque en feutrine de 1 cm d’épaisseur environ réservés pour la spray moquette | Fibres en textile ( coton) | Réservé aux revêtements textiles |

|  | DISQUE LAINE D’ACIER DISQUE DE CRISTALLISATION | Permet de mettre en brillance les pierres marbrieres avec un produit cristalliseur | Fibres en acier | Très agressif Voir échelle de dureté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISQUE CORDE DISQUE DE CRISTALLISATION | Permet de mettre en brillance les pierres marbrières avec la poudre TEN | Disque recouvert d’une feutrine recouverte elle-même par une corde enroulée et collée | Bonne répartition et travail de la poudre sur le marbre |
|  | DISQUE THV DISQUE DE SPRAY | Disque VERT AMANDE De diamètre supérieur à la taille standard | Fibres en nylon Ø : …………… | Réservé à la spray à la ultra haute vitesse sur Thermoplastiques |
|  | DISQUE THV DISQUE DE LUSTRAGE | Disque BEIGE De diamètre supérieur à la taille standard | Fibres en nylon | Réservé au lustrage à la ultra haute vitesse sur Thermoplastiques |

## CLASSIFICATION ET UTILISATION DES DISQUES EN FONCTION DE LEUR AGRESSIVITE

| SCHEMA | NOM DU DISQUE | OPERATION D’ ENTRETIEN | COMPOSITION | CARACTERISTIQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISQUE NOIR DISQUE DE DECAPAGE | Idéal pour le décapage au mouillé des sols thermoplastiques | Fibres en nylon Ø :……………….. | Voir échelle de dureté |
|  | DISQUE MARRON DISQUE DE DECAPAGE | Idéal pour le décapage à sec des sols thermoplastiques et le décapage au mouillé des sols en linoléum | Fibres en polyester | Voir échelle de dureté |
|  | DISQUE BLEU DISQUE DE DECAPAGE ET DE SPRAY NETTOYANTE | Idéal pour le décapage à sec sur les sols linoléum et la spray nettoyante | Fibres en polyester | Voir échelle de dureté Recommandé en autolaveuse |
|  | DISQUE VERT DISQUE DE LAVAGE MECANISE | Idéal pour le lavage mécanisé sur les sols non textiles ( sols durs) | Fibres en nylon | Voir échelle de dureté |
|  | DISQUE ROUGE DISQUE DE SPRAY METHODE | Excellent pour les opérations de spray méthode : Enlève les traces de trafic et petites rayures ; | Fibres en polyester | Voir échelle de dureté Utilisable en autolaveuse pour l’entretien des sols protégés |
|  | DISQUE BEIGE DISQUE DE LUSTRAGE | A utiliser sur des émulsions lustrantes | Fibres en nylon | Voir échelle de dureté |
|  | DISQUE BLANC DISQUE DE POLISSAGE | A utiliser sur des émulsions métallisées | Fibres en nylon | Voir échelle de dureté |

| SCHEMA | NOM DU DISQUE | OPERATION D’ ENTRETIEN | COMPOSITION | CARACTERISTIQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISQUE HI PRO DISQUE DE REMISE EN ETAT | Résiste bien à l’encrassement :permet d’enlever les anciennes émulsions ( pose de 3 couches) | Fibres en nylon + Grains metalliques | Très agressif |
|  | DISQUE SCOTCH MESH Ou TREILLIS DISQUE D’ AFFLEURAGE | Disque métallique utilisé pour affleurer( poncer/ mettre à niveau plat) Les sols en bois et marbre | Grillage métallique de 3 granulométries : - 60 grains/cm2 - 80 grains/cm2 - 120 gr/cm2 | - 60g/cm2 : disque de ponçage d’attaque - 80g/cm2 : disque de ponçage moyen -120 g/cm2 : disque de finition |
|  | DISQUE TEXTILE DISQUE DE SPRAY MOQUETTE | Disque en feutrine de 1 cm d’épaisseur environ réservés pour la spray moquette | Fibres en textile ( coton) | Réservé aux revêtements textiles |