# FICHE METHODE : POSE D’EMULSION DE PROTECTION

Revêtement(s) : Thermoplastique, grès, bois, liège, pierre naturelle, ciment, bois linoleum

Principe : Mettre une couche de protection sur le thermoplastique afin de le protéger des taches et des rayures ainsi que de faciliter son nettoyage

Revêtements concernés : thermoplastique

Etat initial requis : sol parfaitement décapé avec un pH neutre

Matériel nécessaire : balai trapèze, mouilleur, perche télescopique et seau adapté. monobrosse, disque blanc (lustrage)

Consommables nécessaires : gaze préimprégnée

Consommation ou dosage : voir étiquette (POLYVAL)

Mode Opératoire : -balayage humide. -étaler la première bande en continue d’un côté à l’autre de la pièce. -continuer en chevauchant les bandes jusqu’à ce que la surface soit complètement recouverte. -laisser sécher 20 à 30 minutes. -passer la deuxième couche en croisant les bandes. -lustrer à la monobrosse avec un disque blanc.

Consignes de sécurité : respecter les règles de sécurité des appareils électriques

Autocontrôle du résultat : couche uniforme, absence de traces d’applicateur, absence totale de zones en surépaisseur

Opérations complémentaires :

Maintenance du matériel : laver le matériel, ranger, les disques doivent être trempés à l’eau chaude et brossés pour rincer et éliminer toute particule d’émulsion.