Les Revêtements Textiles

L'emploi des revêtements textiles est très répandu dans les bâtiments. Ils sont très appréciés de par leurs qualités d'isolant phonique et thermique.

Toutefois leur nature fibreuse leur permet d'absorber les particules de poussières, les micro-salissures, les micro organismes, et sensibles aux salissures adhérantes (taches).

- Composition

Identifier les différentes parties d’un revêtement textile en légendant le schéma à l’aide du texte ci-dessus

| Les revêtements textiles sont composés en trois parties: ( Le Velours Le velours est la partie supérieure, constituée de fibres de différentes longueurs. Ces fibres sont fixées au dossier suivant le principe de fabrication. |  |
| --- | --- |
| Le canevas ou dossier C'est le support qui constitue l'armature sur lequel seront fixées les fibres. Les canevas sont le plus souvent en polypropylène ou parfois en toile de jute. |
| La sous couche ou thibaude Couche en mousse ou bitumineuse, elle permet la stabilité du support, lors de la pose. |
| 2.Les différentes caractéristiques des revêtements textiles. Il existe différents procédés de fabrication de revêtement textiles. Indiquer le nom des différents revêtements textiles en vous aidant de la liste ci-dessous. Les tuftés, les nappés, les aiguilletés, les noués, les tissés, les floqués |
| Les noués Ce procédé de fabrication est essentiellement réservé pour les tapis orientaux. Les fibres sont passées dans le cavenas et nouées |  |
| Les tissés Ce procédé de fabrication s'apparente à celui des tapis. le velours est tissé et entrecroisé sur le dossier, sur un métier à tisser. |  |
| Les floqués Des fibres courtes sont entraînées dans un champs magnétique et viennent se fixer perpendiculairement sur un support enduit d'adhésif |  |
| Les nappés Le velours est fixé sur un enduit d'adhésif recouvrant le dossier. |  |
| Les tuftés Des aiguilles piquent les fibres dans un canevas recouvert d'un enduit afin de fixer les fibres |  |
| Les aiguilletés Plusieurs couches de fibres sont comprimées entre elles, jusqu'à ce que celles-ci forment une surface uniforme. |  |

| 2.Les différentes caractéristiques des revêtements textiles. Il existe différents procédés de fabrication de revêtement textiles. Indiquer le nom des différents revêtements textiles en vous aidant de la liste ci-dessous. Les tuftés, les nappés, les aiguilletés, les noués, les tissés, les floqués |
| --- |
| Ce procédé de fabrication est essentiellement réservé pour les tapis orientaux. Les fibres sont passées dans le cavenas et nouées |  |
| Ce procédé de fabrication s'apparente à celui des tapis. le velours est tissé et entrecroisé sur le dossier, sur un métier à tisser. |  |
| Des fibres courtes sont entraînées dans un champs magnétique et viennent se fixer perpendiculairement sur un support enduit d'adhésif |  |
| Le velours est fixé sur un enduit d'adhésif recouvrant le dossier. |  |
| Des aiguilles piquent les fibres dans un canevas recouvert d'un enduit afin de fixer les fibres |  |
| Plusieurs couches de fibres sont comprimées entre elles, jusqu'à ce que celles-ci forment une surface uniforme. |  |

3. La classification des matières textiles

4.  Connaissance des différentes fibres

Pour déterminer l'origine des fibres du velours<, on réalise le "Test de brûlage". Ce test permet d'identifier la nature de la fibre et de pouvoir mettre en oeuvre les techniques de nettoyage les plus adaptées.

Les Fibres Naturelles

| Fibres | Identification à la flamme | Propriétés |
| --- | --- | --- |
| Fibres Végétales Coton, lin, jute | Brûle facilement Cendres friables Odeur de papier brûlé | Attire la poussière. Résistance très moyenne Sensible aux produits acides concentrés, et aux oxydants. Résiste aux solvants et bases. Eviter les nettoyage "à grande eau". Médiocre résistance à l’action mécanique |
| Fibres Animales laine | Brûle lentement Cendres friables Odeur de corne brûlée | Peu salissante, car peu d'électricité statique. Isolant thermique et phonique. Sensible aux moisissures, insectes. Résistance moyenne à l'usure. Sensible à l'eau Chaude T°> 40°c. Sensible aux bases et aux oxydants chlorés ( Eau de Javel et dérivés). Résistante aux acides faibles et aux solvants. Médiocre résistance à l’action mécanique. |

Les Fibres Artificielles

| Fibres | Identification à la flamme | Propriétés |
| --- | --- | --- |
| Fibres Artificielles Rayonne viscose, Fibranne, Acétate | Flamme claire Cendres friables Odeur de papier brûlé | Résistante à l'usure. gonfle a l'eau. Sensible aux acides, bases, solvants, et à l'eau chaude. Pouvoir absorbant : 20 % Médiocre résistance à l’action mécanique |

Les Fibres Synthétiques

| Fibres | Identification à la flamme | Propriétés |
| --- | --- | --- |
| POLYAMIDE (nylon) | Difficile à enflammer. Cendres: boules noires et dures Odeur de céleri. Fils continus | Bonne résistance à l'usure. Imputrescible. Retient les poussières Insensible à l’eau chaude Accumule l'électricité statique. Résiste aux acides et bases faibles. Sensible aux solvants, aux oxydants chlorés. Moyenne résistance à l’action mécanique |
| POLYACRYLIQUE | Cendres dures et noires. Odeur de fumée âcres. Aspect de la laine au toucher | Assez bonne résistance à l'usure et à l'abrasion. Imputrescible. Attire les poussières. Sensible à la chaleur. Résiste à certains solvants. Sensible aux bases et à l'eau chaude. Moyenne résistance à l’action mécanique |
| POLYESTER | Cendres dures et noires. Difficile à enflammer. Odeur aromatique | Bonne résistance à l'usure. Sensible à l'électricité statique. Résiste aux solvants, bases, acides. Excellente résistante mécanique Bonne résistance à l’eau |
| POLYPROPYLENE | Cendres dures et noires. Odeur de paraffine. fibres texturées, frisées | Bonne résistance à l'usure. N'absorbe pas l'eau. Résiste aux solvants, bases, acides. Bonne résistance à l’action mécanique |

Propriétés des fibres textiles :

Indiquer les propriétés de chaque fibre en complétant le tableau à l’aide du document.

|  | coton | laine | Acétate | polyamide | polyacrylique | polyester | polypropylène |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |

Propriétés des fibres textiles :

Indiquer les propriétés de chaque fibre en complétant le tableau à l’aide du document.

|  | coton | laine | Acétate | polyamide | polyacrylique | polyester | polypropylène |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | Très moyen | moyen | résistant | Bonne résistance | Assez bonne résistance | bonne | Bonne résistance |
| P | médiocre | médiocre | Médiocre résistance | Moyenne résistance | Moyenne résistance | excellent | Bonne résistance |
| E | Eviter le nettoyage à grande eau | Sensible à l’eau chaude T°C ≥ 40°C | Gonfle à l’eau | Insensible à l’eau chaude | Résiste à certains solvants sensible à l’eau chaude | Bonne résistance à l’eau | N’absorbe pas l’eau |
| C | Sensible au produits chimiques | Sensible aux acides, bases et aux oxydants chlorés (eau de Javel) | Sensible aux acides, bases et à l’eau chaude | Sensible aux solvants, aux oxydants chlorés | sensible aux bases | Résiste aux solvants, bases, acides | Résiste aux solvants, bases, acides |
| M | Brûle facilement | Brûle lentement |  | Difficile à enflammer |  | Difficile à enflammer |  |

5) Les normes Textiles

- La norme européenne permet d’attribuer aux produits des classements en fonction de leurs performances. Ces classements sont donnés par les fabricants à leurs produits selon les résultats obtenus et l’importance de l’usage dans le ou les domaines visés.

- Les symboles suivants permettent également à l'utilisateur de choisir la moquette adaptée à son usage

Le classement T-ICCO

La classification "T" de l' I.C.C.O ( International Carpet Classification Organisation) existe depuis 1976 et attribue aux tapis et moquettes. Une classification qui détermine la résistance du revêtement. Le symbole T attribue aux produits la catégorie d'usage auxquels ils sont destinés :

- T2 pour les chambres

- T3 pour les séjours

- T4 pour les entrées

- T4 T5 pour les bureaux et lieux publics

Les classements a feu

Un nouveau classement européen voit le jour aujourd’hui : le classement Euroclasse :

Les classes A1 à F remplacent M0 à M4 dès lors que le marquage CE du produit entre en vigueur, c'est-à-dire pour les produits qui ne requièrent pas d'essai pour une classification

Pour les produits marqués CE c’est à dire conforme à une norme produit européenne harmonisée, le classement de réaction au feu doit s‘exprimer selon les Euroclasses

Pour les autres produits  (par exemple pour les plafonds, les isolants, les panneaux à base de bois, les revêtements de sol, les carreaux de plâtre etc...), le choix est laissé aux industriels de faire évaluer par un laboratoire agrée soit le classement M, soit l'Euroclasse.

Pour les produits de construction les classements sont :
¤ A1, A2, B, C, D, E, F 
¤ s1,s2,s3 (pour les fumées) et 
¤ d0, d1, d2 (gouttelettes et débris enflammés). 

Certains produits sont classés conventionnellement A1 sans essais préalables : 
- verre,
- brique ;
- plâtre armé de fibres de verre et plâtre ;
- béton et mortier de ciment et chaux ;
- vermiculite ;
- amiante, ciment ;
- pierre, ardoise ;
- fer, fonte, acier, aluminium, cuivre, zinc, plomb ;
- produits céramique  ...

=> Voir le réglement du 21 Novembre 2002 (annexe 3 page 11)

| Euroclasses Classes selon la NF EN 13501-1 | Classement M Exigence |
| --- | --- |
| A1 |  |  | Incombustible |
| A2 | s1 | d0 | M0 |
| A2 | s1 | d1 | M1 |
| A2 | s2 | d0 |  |
|  | s3 | d1 |  |
| B | s1 | d0 |  |
|  | s2 | d1 |  |
|  | s3 |  |  |
| C | s1 |  | M2 |
|  | s2 |  |  |
|  | s3 |  |  |
| D | s1 |  | M3 |
| D | s2 |  | M4 (non gouttant) |
|  | s3 |  |  |
| Toutes les classes autres que E, d2 et F | M4 |

Le système des Euroclasses de réaction au feu partage les matériaux de construction en deux familles : 

- les sols  
- les autres produits.

Il est construit autour de trois niveaux de sollicitation thermique représentatifs de diverses phases de développement du feu :

attaque ponctuelle par une petite flamme (pour les deux familles de produits) feu pleinement développé dans une pièce voisine (pour les revêtements de sol) ou sollicitation thermique par un objet en feu (pour les autres produits) feu pleinement développé dans la pièce (pour les deux familles).

Il s’appuie sur des essais dont les résultats permettent de ranger les produits dans sept Euroclasses (l'indice FL signifie "Floor" et s'applique donc aux matériaux destinés aux sols) :

Classes A1, A1FL, A2 et A2FL pour les produits peu ou pas combustibles Classe B ou BFL : pour les produits combustibles dont la contribution au "flash over" est très limitée Classe C ou CFL pour les produits dont la contribution au flash over est limitée Classe D ou DFL pour ceux dont la contribution au flash over est significative Les classes E, EFL, F et FFL sont réservées aux produits combustibles dont la contribution à l'embrasement généralisé est très importante.

Le traitement antifeu ou ignifugation des matériaux va permettre d'obtenir des matériaux conformes à la législation sur la Sécurité Incendie.

Classement M 4 au sol Classement M 2 en vertical Classement M 1 au plafond

# Text boxes

33

23

Usage élevé

42

32

22

Usage général

41

31

21

Usage modéré

Industriel Léger

Commercial

Logement

Cellulosique ... Viscose, acétate, tri acétate

Synthétiques

Artificielles

Synthétique ... Polyester, polyamide, acrylique

Laine ... Mouton

Poils ... Cachemire, chèvre, vache

Soie ... Ver

Provenant de la graine ... Coton

Provenant de la tige ... Lin, chanvre, jute

Provenant du fruit ... Coco

Chimiques

Animales

Naturelles

Végétales

Matières

Textiles

43

Usage très élevé

34

- Les qualités T4 et T5 qui conviennent à l’usage des sièges à roulettes, porteront sur l’étiquette le symbole:

Intensif

prestige

T6

Très important

Très important

T5

Important

Important

T4

Modéré

Modéré

T3

Léger

Léger

T2

Moquette

Tapis

Usage

Usage

Classe

Totalement incombustible

M0

Très facilement inflammable

M5

Facilement inflammable

M4

Moyennement inflammable

M3

Difficilement inflammable

M2

Non inflammable

M1

CLASSEMENT AU FEU